Новотроицкий филиал

Федерального государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Кафедра математики и естествознания

Контрольная работа №2

Расчет равновесного состава газовой фазы

По дисциплине физическая химия

Направление 150100 металлургия

Специальность 150101 – металлургия черных металлов

150106 – обработка металла давлением

Форма обучения заочная

Новотроицк,  2009 г.

Задание №1

Варианты 1-15

1. По эмпирическому уравнению: Кр= 10(1913/Т-1,75) рассчитайте Кр реакции водяного газа:

СО + Н2О = СО2 + Н2

В интервале температур от 100 до 20000С с шагом перебора 1000. Здесь температура вводится в формулу в градусах Кельвина.

2. После этого рассчитайте равновесный состав смеси, используя закон действующих масс. В данном случае можно выразить константу равновесия так:

Кр=((С+X)*(D+X))/((A-X)*(B-X))

Где А, B, C, D – это начальные концентрации СО, Н2О, СО2, Н2 соответственно. X – это уменьшение концентрации СО к моменту равновесия. Решив это уравнение можно найти X, а следовательно и равновесный состав смеси (% каждого компонента).

Запись расчетных данных оформляется в виде таблицы:

| Т0С | Кр | X | Равновесный состав, об.% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ω%(СО) | ω%(Н2О) | ω%(СО2) | ω%(Н2) |

3. Используя данные расчетов, постройте :

- график зависимости равновесного состава смеси от температуры (все 4 компонента указывают на одной системе координат);

- график зависимости ln Kp от температуры.

4. Определите температуру, при которой исходная смесь находится в равновесии. Для этого воспользуйтесь формулой: t = 1913/(lgПр + 1,75) – 273,

Где Пр – произведение фактических концентраций

Пр=(ω%(СО2)* ω%(Н2))/ (ω%(СО)* ω%(Н2О)).

Таблица вариантов с 1 по 15

Исходный состав смеси (в%):

| № варианта | СО | Н2О | СО2 | Н2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 35 | 20 | 15 |

Задание №2

Варианты 16-34

1. По эмпирическому уравнению: Кр= 10(-8916/Т+9,113) рассчитайте Кр реакции:

С + СО2 = 2СО в интервале  температур от Тначальная до Тконечная0С с шагом перебора 1000. Здесь температура вводится в формулу в градусах Кельвина.

2.Рассчитайте равновесный состав газа СО (%) для реакции:

С + СО2 = 2СО при давлениях р1, р2, р3  (в атмосферах); в интервале  температур от Тначальная до Тконечная0С с шагом перебора 1000.

Расчет осуществляется на основе решения системы уравнений:

Кр= 10(-8916/Т+9,113)                          (1)

Кр=(ω%(СО)2 / ω%(СО2)) * (р/100)     (2)

ω%(СО) + ω%(СО2) = 100%             (3)

Решением системы является выражение:

ω%(СО) = -100*Кр + (10000*Кр2 +40000*Кр*р)0,5 / (2*р)

Запись расчетных данных оформляется в виде таблицы:

| Т0С | Кр | ω%(СО) при давлении (атм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Р1 | Р2 | Р3 |

3. Используя полученные данные постройте графики зависимости Крот Т и ω%(СО) от Т (при р = const).

Таблица вариантов с 16 по 34

Давление (в атм):

| № варианта | Р1 | Р2 | Р3 | Тнач | Тконечн | шаг Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 11 | 21 | 100 | 2000 | 100 |