ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

- Механические свойства материалов, определяемые при знакопеременных нагрузках. Испытания на выносливость.

- Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа. Укажите структурные составляющие вовсех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения  с применением правила фаз для сплава, содержащего 0,6 % углерода. Для заданного сплава выберите любую температуру между линиями ликвидус и солидус и определите: состав фаз, т.е. процентное содержание углерода в фазах; количественное соотношение фаз.

- Деталь: Шестерня, - изготовлена из стали 30X2HBA. Необходимо получить высокую поверхностную твердость шестерни HV  не менее 700 при достаточно вязкой и пластичной сердцевине детали. Дайте характеристику стали, расшифруйте, назначьте режим термообработки, опишите процессы, проходящие при термообработке, структуру и свойства стали после термообработки.

- Для изготовления направляющих втулок выпускных клапанов применяется бронза Бр. АЖН10-4-4. Дайте характеристику, расшифруйте марку бронзы, укажите способ упрочнения, микроструктуру и свойства бронзы после термообработки.